ГОСТ 9.410-88 ЕСЗКС. Покрытия

порошковые полимерные. Типовые технологические процессы

ГОСТ 9.410-88

Группа Т95

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ

Единая система защиты от коррозии и старения ПОКРЫТИЯ ПОРОШКОВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ

Типовые технологические процессы Unified system of corrosion and ageing protection.

Powder polymeric coatings. Typical technological processes

МКС 25.220.60

ОКСТУ 0009

Дата введения 1990-07-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ДАННЫЕ

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.10.88 N 3580

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 3.1408-85 | 1.3 |
| ГОСТ 3.1502-85 |  |
| ГОСТ 9.010-80 | 1.7.7; 3.4.3; приложение 8 |
| ГОСТ 9.032-74 | Приложение 1 |
| ГОСТ 9.104-79 | Приложение 1 |
| ГОСТ 9.105-80 | Приложение 2 |

| ГОСТ 9.402-80 | 1.5.1; 1.5.2; 3.4.1; приложение 1 |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.003-83 | 2.19 |
| ГОСТ 12.1.005-88 |  |
| ГОСТ 12.1.016-79 |  |
| ГОСТ 12.1.018-93 | 2.22 |
| ГОСТ 12.1.041-83 |  |
| ГОСТ 12.1.044-89 |  |
| ГОСТ 12.1.050-86 | 2.19 |
| ГОСТ 12.2.033-78 | 2.23 |
| ГОСТ 12.2.049-80 | 2.23 |
| ГОСТ 12.2.061-81 | 2.23 |
| ГОСТ 12.2.062-81 | 2.20 |
| ГОСТ 12.3.005-75 |  |
| ГОСТ 12.4.013-85 | 2.25 |
| ГОСТ 12.4.021-75 |  |
| ГОСТ 12.4.028-76 | 2.25 |
| ГОСТ 12.4.029-76 | 2.25 |
| ГОСТ 12.4.099-80 | 2.25 |
| ГОСТ 12.4.100-80 | 2.25 |
| ГОСТ 12.4.131-83 | 2.25 |
| ГОСТ 12.4.132-83 | 2.25 |
| ГОСТ 12.4.137-84 | 2.25 |
| ГОСТ 166-89 | Приложение 12 |
| ГОСТ 427-75 | То же |
| ГОСТ 618-73 | 1.5.9 |
| ГОСТ 896-69 | Приложение 12 |

| ГОСТ 2263-79 | Приложение 13 |
| --- | --- |
| ГОСТ 2405-88 | Приложение 12 |
| ГОСТ 2789-73 | 1.5.8 |
| ГОСТ 4765-73 | 3.8.3; приложение 12 |
| ГОСТ 5007-87 | 2.25 |
| ГОСТ 5208-81 | Приложение 13 |
| ГОСТ 5233-89 | Приложение 12 |
| ГОСТ 6433.1-71 | 3.10 |
| ГОСТ 6433.2-71 | 3.10 |
| ГОСТ 6433.3-71 | 3.10 |
| ГОСТ 6433.4-71 | 3.10 |
| ГОСТ 6806-73 | 3.8.4; приложение 12 |
| ГОСТ 8711-93 | То же |
| ГОСТ 8728-88 | Приложение 13 |
| ГОСТ 9285-78 | То же |
| ГОСТ 9976-94 | " |
| ГОСТ 9980.5-86 | 1.6.3 |
| ГОСТ 10587-93 | Приложение 13 |
| ГОСТ 12265-78 | 2.25 |
| ГОСТ 13744-87 | Приложение 13 |
| ГОСТ 14254-96 |  |
| ГОСТ 15140-78 | 3.8.1 |
| ГОСТ 16214-86 | 1.5.9 |

| ГОСТ 16337-77 | Приложение 13 |
| --- | --- |
| ГОСТ 16338-85 | То же |
| ГОСТ 16838-71 | Приложение 12 |
| ГОСТ 17269-71 | 2.25 |
| ГОСТ 18188-72 | Приложение 13 |
| ГОСТ 18251-87 | 1.5.9 |
| ГОСТ 18299-72 | 3.8.2 |
| ГОСТ 20010-93 | 2.25 |
| ГОСТ 28243-96 | Приложение 12 |
| ГОСТ 28498-90 | То же |
| ГОСТ 29329-92 | " |
| ТУ 6-01-450-70 | Приложение 13 |
| ТУ 6-02-594-75 | То же |
| ТУ 6-05-041-581-80 | " |
| ТУ 6-05-211-1429-86 | " |
| ТУ 6-05-241-85-84 | " |
| ТУ 6-05-241-450-85 | " |
| ТУ 6-05-1420-75 | " |
| ТУ 6-05-1422-79 | " |
| ТУ 6-05-1663-74 | " |
| ТУ 6-05-1706-85 | " |
| ТУ 6-05-1781-84 | " |
| ТУ 6-09-5303-86 | " |

| ТУ 6-10-11-306-6-79 | Приложение 13 |
| --- | --- |
| ТУ 6-10-16-84-86 | Приложение 12 |
| ТУ 6-10-100-113-81 | Приложение 13 |
| ТУ 6-10-100-171-83 | То же |
| ТУ 6-10-855-83 | " |
| ТУ 6-10-1576-76 | " |
| ТУ 6-10-1597-77 | " |
| ТУ 6-10-1604-77 | То же |
| ТУ 6-10-1688-78 | " |
| ТУ 6-10-1706-86 | " |
| ТУ 6-10-1752-80 | " |
| ТУ 6-10-1890-83 | " |
| ТУ 6-10-1948-84 | Приложение 12 |
| ТУ 6-10-1914-83 | Приложение 13 |
| ТУ 6-10-1954-84 | То же |
| ТУ 6-10-7606-79 | " |
| ТУ 6-11-59-72 | " |
| ТУ 22-4129-78 | Приложение 7 |
| ТУ 25-04-118-72 | То же |
| ТУ 25-04-2131-72 | " |
| ТУ 25-06.1665-79 | " |
| ТУ 25-06.1688-78 | " |
| ТУ 25-06-2500-83 | " |

| ТУ 25-06.2501-83 | " |
| --- | --- |
| ОАЮ.504.004 ТУ | Приложение 13 |
| ТУ 25-18.19.0021-90 | То же |

- ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт распространяется на порошковые полимерные покрытия (далее - покрытия), полученные из порошковых полимерных материалов (далее - порошковых материалов), и устанавливает общие требования к операциям технологического процесса получения покрытий на металлических и неметаллических (стеклянных, керамических) поверхностях и методы контроля параметров технологического процесса и качества покрытий.

  - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАЦИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

  - Схемы технологического процесса получения покрытий приведены в табл.1.

Таблица 1

| Но- мер схем ы | Поверхност ь окраши- ваемого изделия | Проводимые операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подг о- товка по- верх- ности | Пре д- вари - тель - ный наг- рев | Окр а- шив а- ние | Фор - ми- ров а- ние | Окр а- шив а- ние | Фор - ми- ров а- ние | Окр а- шив а- ние | Фор - ми- ров а- ние | Окр а- шив а- ние | Фор - ми- ров а- ние | Окр а- шив а- ние | Фор - ми- ров а- ние | Ох- лаж - де- ние |
| 1 | Металли- ческая | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2 | Металли- ческая, неметал- | + | + | + | + |  | ± |  |  |  |  |  |  |  |

|  | лическая |  |  |  |  |  |  |  |  | ± | ± |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Металли- ческая с малой теплоемкост ью изделия | + |  | + | + | + | + | ± | ± |  |  | - | - | + |
| 4 | Металли- ческая с большой теплоемкост ью изделия | + | + | + |  | + |  |  | + |  |  |  | - | + |
| 5 | Металли- ческая | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | ± | ± |  |

Примечания:

- Знак “+” означает, что данную операцию проводят; знак “-“ - операцию не проводят; знак “±” - операцию проводят до достижения требуемой толщины покрытия.

- При окрашивании изделия по схеме 4 операцию формирования допускается не проводить, если качество покрытия соответствует требованиям нормативно-технической документации (НТД) на изделие.

  - Схему технологического процесса получения покрытия выбирают в зависимости от условий эксплуатации и назначения покрытия по приложению 1.

  - Оформление документации на технологический процесс получения покрытия - по ГОСТ 3.1408.

  - Все операции технологического процесса получения покрытия проводят при температуре воздуха 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

  - Требования к подготовке поверхности перед окрашиванием

    - Неметаллические поверхности перед окрашиванием обезжиривают органическими растворителями или щелочными водными растворами, промывают водой и сушат.

Подготовка металлической поверхности перед окрашиванием - по ГОСТ 9.402*.

__

- С 1 января 2006 г. вводится в действие ГОСТ 9.402-2004 (здесь и далее).

    - Степень очистки поверхности от окислов - 2, степень обезжиривания - первая по ГОСТ 9.402.

    - Поверхности, подлежащие окрашиванию, не должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом закругления менее 0,3 мм), прожогов, нарушений сплошности металла в виде трещин и др.

    - Для устранения других дефектов поверхности изделия, допускаемых НТД, на поверхность наносят полиэфирную шпатлевку ПЭ-0889 или эпоксидный компаунд.

Состав эпоксидного компаунда приведен в табл.2.

Таблица 2

| Наименование компонента | Масса, г |
| --- | --- |
| Эпоксидная смола ЭД-20 | 100 |
| Полиэтиленполиамин (ПЭПА) марки А | 12-14 |
| или отвердитель АФ-2 | 30 |
| Олигоэфиракрилат МГФ-9 | 20 |
| Порошковый материал | 50-100 |

Жизнеспособность компаунда с отвердителем ПЭПА марки А при температуре (20±5) °С - 40-60 мин, при хранении в холодильнике - 8-10 ч, с отвердителем АФ-2 при температуре (20±5) °С - 20-30 мин. Продолжительность отверждения компаунда с ПЭПА при (20±5) °С - 24 ч или при температуре (70±5) °С - 5 ч, с отвердителем АФ-2 при температуре (20±5) °С - 2-3 ч, при температуре (60±5) °С - 1-1,5 ч.

    - Для удаления газов литые металлические изделия перед окрашиванием прокаливают при температуре не ниже 250 °С в течение 30 мин и охлаждают до температуры не ниже 40

°С.

    - Не допускается взамен фосфатирования применять фосфатирующие грунтовки.

    - При окрашивании порошковыми материалами изделий, полученных методом пайки, температура нагрева изделия должна быть ниже температуры пайки не менее чем на 30 °С.

    - Для увеличения адгезии покрытия из пентапласта, фторопласта, полиэтилена и поливинилхлоридной краски П-ХВ-716 в технологическом процессе подготовки поверхности проводят механическую очистку для увеличения шероховатости	до 10-30 мкм по ГОСТ 2789 или операцию грунтования.

Перечень материалов, применяемых в качестве грунтовок, приведен в приложении 2.

    - Для защиты от порошковых материалов участков, не подлежащих окрашиванию, используют фольгу алюминиевую по ГОСТ 618, специальные приспособления из фторопластов, кремнийорганической резины, металла, керамики, ленту клеевую на бумажной основе марки Г по ГОСТ 18251, ленту изоляционную по ГОСТ 16214, электрокартон, кремнийорганические компаунды. Допускается применять термостойкий легкосъемный лак (например, силиконовый ПС-40).

  - Требования к порошковым материалам

    - Порошковые материалы, применяемые для окрашивания, приведены в приложении 1.

    - Порошковые материалы должны соответствовать требованиям НТД. При несоответствии показателей влажности и дисперсности требованиям НТД порошковый материал дополнительно сушат и просеивают.

    - Порошковые материалы хранят в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5. Допускается порошковые материалы хранить в аппаратах распыления в течение месяца при соблюдении условий п.1.4.

  - Требования к окрашиванию

    - Методы окрашивания порошковыми материалами приведены в табл.3.

Таблица 3

| Окрашиваемая поверхность | Метод окрашивания |
| --- | --- |
| Металлическая | Пневматическое распыление на нагретое изделие |
|  | Пневмоэлектростатическое распыление на нагретое или холодное изделие |
|  | Погружение в псевдоожиженный слой нагретого изделия Погружение (без погружения) в псевдоожиженный слой нагретого или холодного изделия с применением злектрополя |
| Неметаллическая | Пневматическое распыление на нагретое изделие Погружение в псевдоожиженный слой нагретого изделия |

Характеристика методов окрашивания приведена в приложении 3.

    - Метод окрашивания выбирают в зависимости от сложности и размера изделий и вида порошкового материала.

Для изделий средней и сложной конфигурации метод погружения нагретого изделия в псевдоожиженный слой не применяют.

Методом погружения в псевдоожиженный слой с применением или без применения электрополя окрашивают особо мелкие, мелкие и средние изделия. Классификация изделий по сложности и размерам приведена в приложении 4.

    - На холодное изделие наносят порошковый материал дисперсностью не более 150 мкм. На нагретое изделие наносят порошковый материал дисперсностью не более 350 мкм.

    - Неметаллические изделия должны выдерживать нагрев до температуры, превышающей температуру формирования покрытий не менее чем на 30 °С.

Режимы получения покрытий приведены в приложении 5.

    - Параметры окрашивания порошковыми материалами приведены в приложении 6.

    - Перечень оборудования, применяемого для получения покрытий, приведен в приложении 7.

    - Сжатый воздух, применяемый для получения покрытия, должен соответствовать 2-й группе по ГОСТ 9.010.

  - Способы устранения дефектов покрытия, возникающих при его нанесении

    - Основные дефекты покрытия и способы их устранения приведены в приложении 8.

    - До формирования покрытия при окрашивании холодного изделия дефекты покрытия устраняют окрашиванием изделия после удаления нанесенного порошкового материала обдувкой сжатым воздухом или подкрашиванием отдельных участков без обдувки сжатым воздухом.

    - После формирования покрытия дефекты устраняют удалением всего покрытия или части покрытия с последующим окрашиванием порошковыми материалами, специальными компаундами или жидкими лакокрасочными материалами.

    - Покрытие удаляют механическими, химическими или термическим способом.

Химические составы для удаления покрытия приведены в приложении 9. Температура удаления покрытия при термическом способе - 400-600 °С.

    - При устранении дефектов с помощью порошковых материалов повторное окрашивание изделия проводят после шлифования и обезжиривания всей поверхности.

    - При толщине покрытия более 350 мкм для исправления единичных дефектов эпоксидных покрытий используют компаунды по п.1.5.4, покрытий из термопластов - свободную пленку или порошковый материал, который заплавляют с помощью электропаяльника мощностью 65 Вт, снабженного терморегулятором.

Перед исправлением участки с дефектами зачищают до металла и обезжиривают.

Примечание. Для приготовления свободной пленки порошковый материал наносят на металлическую фольгу, оплавляют при температуре формирования и отслаивают.

Для получения поливинилбутиральной пленки может быть использован 40-50%-ный раствор поливинилбутираля в спирте с последующей сушкой в течение 24 ч при температуре (20±10) °С или 4-6 ч при температуре 60 °С.

    - Для удаления и формирования покрытия на участке площадью, не превышающей 5% поверхности, могут быть использованы пламя газовой горелки или горячий воздух.

    - При устранении дефектов жидкими лакокрасочными материалами участки с дефектами шлифуют, шпатлюют (при необходимости), сушат, шлифуют всю поверхность, затем обезжиривают и окрашивают всю поверхность методом пневматического распыления и сушат.

Единичные дефекты устраняют в той же последовательности только на участке с дефектом.

Марку лакокрасочного материала выбирают в зависимости от условий эксплуатации и совместимости с покрытием.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Производственные здания и помещения должны соответствовать категории А и Б по СНиП 2.09.02*.

__

- На территории Российской Федерации действуют СНиП 31-03-01. - Примечание "КОДЕКС".

  - Параметры воздуха рабочей зоны помещений должны соответствовать ГОСТ 12.1.005.

Степень очистки воздуха, удаляемого из системы рекуперации, должна составлять не менее 99,8%.

Концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны определяют по методическим указаниям, утвержденным Минздравом СССР, или в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.016, не реже двух раз в месяц. Допускается устанавливать другую периодичность контроля по согласованию с местными органами государственного санитарного контроля.

Возможные максимальные количества вредных веществ в воздухе рабочей зоны приведены в приложении 10.

  - Основные требования безопасности к технологическим процессам должны соответствоватьГОСТ 12.3.005.

  - Показатели пожаровзрывобезопасности технологического процесса и оборудования для нанесения порошковых материалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.041.

Методы определения показателей пожаровзрывоопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.044.

Показатели пожаровзрывобезопасности порошковых материалов приведены в приложении 11.

  - Класс взрывоопасных зон, в которых проводят операции технологического процесса окрашивания порошковыми материалами - В-11а в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, утвержденных Главгосэнергонадзором, при этом допускается применять электрические аппараты и приборы со степенью защиты не менее IP54 по ГОСТ 14254.

  - При использовании в одном технологическом цикле жидких лакокрасочных и порошковых материалов оборудование для окрашивания порошковыми материалами отделяют пыленепроницаемыми ограждениями с пределом огнестойкости 0,75 ч.

  - Вентиляционные системы технологического оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.021.

Блокировка вентиляционных систем должна обеспечивать до начала и после окончания процесса распыления не менее чем двукратный обмен воздуха по отношению к объему камер.

  - При пневмоэлектростатическом распылении включение источника высокого напряжения и дозатора блокируют системой вентиляции камеры распыления для включения их после включения вентиляции.

  - Производительность вентиляторов должна обеспечивать в технологическом оборудовании и воздуховодах вытяжной вентиляции концентрацию аэровзвеси порошкового материала менее половины его нижнего концентрационного предела воспламенения (см. приложение 10).

  - Системы воздуховодов от установок окрашивания порошковыми материалами к оборудованию рекуперации должны быть оснащены пламеотсекательными устройствами.

  - Не допускается местные отсосы воздуха от распыляющих устройств и печей формирования покрытий объединять общей вытяжной вентиляцией.

  - Температура внутренних поверхностей печей отверждения не должна быть более 2/3 температуры самовоспламенения порошкового материала.

  - Количество порошкового материала, хранимого в цехе окрашивания, должно быть не более суточной нормы.

  - Камеры окрашивания и рекуперации должны быть оборудованы датчиками и форсунками общецеховой автоматической системы пожаротушения, иметь местные средства пожаротушения.

В качестве средств пожаротушения применяют смачиватели НП-1, НП-5, воздушную механическую пену, тонкораспыленную воду, асбестовые одеяла и песок.

  - Для полного устранения выброса порошкового материала входная скорость воздуха в технологических проемах установок окрашивания должна быть не менее 0,8 м/с.

Средняя скорость воздушного потока в воздуховодах систем вытяжной вентиляции должна быть не менее 8 м/с.

  - При очистке воздуховодов от порошкового материала пыль не должна попадать в помещение цеха. В воздуховодах необходимо предусмотреть люки, через которые их продувают подаваемым по шлангам сжатым воздухом при включенной вытяжной вентиляции. Порошковый материал, осевший на поверхности оборудования и в помещении, удаляют с помощью пылесоса во взрывобезопасном исполнении при работающей вентиляции, допускается влажная уборка. Периодичность очистки устанавливают в

зависимости от производительности и запыленности оборудования.

  - Загрузку и выгрузку порошкового материала в установках автоматического окрашивания проводят механизированным или автоматизированным способом.

Для ручных установок допускается ручная загрузка и выгрузка порошкового материала под вытяжным зонтом с включенной вытяжной вентиляцией при отключении питания установки от электросети с последующим удалением осевшего порошкового материала, используя при этом средства индивидуальной защиты.

  - Ток короткого замыкания с открытых коронирующих электродов не должен превышать 200 мкА.

Энергия искры с коронирующего электрода должна быть меньше минимальной энергии зажигания порошкового материала.

  - Допустимый уровень шума на рабочем месте должен соответствовать

требованиям ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.050 и санитарным нормам допустимых уровней

шума на рабочих местах.

  - Открытые движущиеся поступательно и вращающиеся устройства должны быть ограждены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.062.

  - Для предотвращения образования зарядов статического электричества все единицы оборудования должны быть заземлены.

Сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом. Проверку заземления проводят не реже одного раза в месяц.

  - Для исключения или снижения пожаро- и электроопасности разрядов статического электричества, которые могут возникнуть при распылении, транспортировании, рекуперации порошкового материала, необходимо выполнять требования ГОСТ 12.1.018, Правил защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

  - Рабочее место должно быть оборудовано в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.033,ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 12.2.061.

  - Температура поверхности оборудования и ограждений рабочих мест не должна быть более 45 °С.

  - При выполнении операций технологического процесса получения покрытий используют средства индивидуальной защиты:

очки защитные по ГОСТ 12.4.013*;

__

- На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.013-97.

перчатки трикотажные по ГОСТ 5007;

перчатки резиновые по ГОСТ 20010;

фартуки специальные по ГОСТ 12.4.029;

халаты по ГОСТ 12.4.131, ГОСТ 12.4.132;

комбинезоны по ГОСТ 12.4.099, ГОСТ 12.4.100;

обувь специальную по ГОСТ 12.4.137;

сапоги резиновые по ГОСТ 12265;

респиратор фильтрующий универсальный РУ-60М по ГОСТ 17269;

респиратор ШБ-1, СИЗОФ-ФП-110, “Лепесток-40” по ГОСТ 12.4.028.

- МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

  - При получении покрытия контролируют порошковые материалы, параметры технологического процесса получения покрытия, качество покрытия.

  - Формы и правила оформления документов на технический контроль - по ГОСТ 3.1502, форма 3 и 3а.

  - Методы контроля качества применяемого порошкового материала - по НТД на материал.

  - Параметры технологического процесса контролируют на стадии подготовки поверхности изделия, окрашивания и формирования покрытия.

    - Контроль качества очистки от окислов и обезжиривания металлической поверхности - поГОСТ 9.402.

Контроль качества степени обезжиривания неметаллической поверхности проводят в соответствии с требованиями разд.5 ГОСТ 9.402.

    - В зависимости от метода окрашивания контролируют напряжение, подаваемое на распылитель (электрод), расстояние до окрашиваемого изделия, ток утечки с одного распылителя, температуру предварительного нагрева изделия, время окрашивания, давление воздуха на формирование факела, давление для создания псевдоожиженного слоя.

    - Содержание влаги и минеральных масел в сжатом воздухе определяют по ГОСТ 9.010.

    - При формировании покрытия контролируют температуру и продолжительность формирования.

  - Качество покрытия должно соответствовать требованиям НТД на изделие.

  - В зависимости от типа производства контролю подвергают 1-10% изделий, при этом контролируют толщину, цвет и класс покрытия. Электроизоляционные и защитные покрытия на изделии дополнительно контролируют на сплошность. При необходимости сплошность покрытия определяют разрушающим методом, для чего на участке изделия площадью 2-3

мм удаляют покрытие до металла. Изделие погружают в электролит так, чтобы участок без покрытия был выше уровня электролита. Один электрод, подсоединенный к источнику тока, погружают в электролит, другим касаются очищенного участка изделия. Наличие тока в цепи

указывает на нарушение сплошности покрытия.

  - Контроль качества внешнего вида покрытия проводят визуально при дневном или искусственном рассеянном свете, сравнивая покрытие с эталоном или контрольным образцом, утвержденным в установленном порядке.

  - Контроль физико-механических показателей покрытия проводят при отработке или изменении технологического процесса, а также при ухудшении качества покрытия на изделии или образцах-свидетелях.

Контроль проводят не ранее чем через 3 ч после формирования покрытия, если нет других указаний в НТД на порошковый материал.

    - Адгезию покрытия к металлической поверхности определяют любым методом по ГОСТ 15140, к неметаллической - методом 2 или 4.

    - Предел прочности покрытия при растяжении и относительное удлинение при разрыве определяют по ГОСТ 18299.

    - Прочность покрытия при ударе определяют по ГОСТ 4765.

    - Эластичность покрытия при изгибе определяют по ГОСТ 6806.

  - Сопротивление изоляции для электроизоляционных покрытий контролируют мегометром с номиналом, необходимым для проверяемого класса изоляции.

  - Измерение электрических свойств покрытия - по ГОСТ 6433.1 - ГОСТ 6433.4.

  - Перечень приборов для испытаний и контроля приведен в приложении 12.

  - Перечень материалов, применяемых для получения покрытий, приведен в приложении 13.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (рекомендуемое). ПЕРЕЧЕНЬ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

| Наименован ие порошкового материала, марка | Допустимая температура эксплуатаци и покрытия, °С | Условия эксплуатации | Назначение покрытия | Метод нанесения порошковог о материала | Тол- щина покры - тия, мкм | Номе р схем ы техно | Макси- мально дости- гаемый класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | - логи- ческо - го про- цесса по табл. 1 | пок- рытия поГОС Т 9.032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поГОС Т 9.104 | поГОС Т 9.032 |  |  |  |  |  |
| Полиэтилен | От -60 до | У2, Т2, | 4, 6, 7, | Защитное | По п.1.7.1 | 150- | 2, 3 | - |
| низкого | +60 | В5 | 9 | и электро- |  | 500 |  |  |
| давления |  |  |  | изоляционное |  |  | 4 |  |
| (ПЭНД): |  |  |  |  |  | 300- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |
| 20608-012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20708-016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808-024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20908-040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21008-075 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полиэтилен | " -60 " +60 | У2, Т2, | 4, 6, 7, | То же | То же | 150- | 2,3 | - |
| высокого |  | В5 | 9 |  |  | 500 |  |  |
| давления |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| (ПЭВД) |  |  |  |  |  | 300- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |
| 16803-070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краска | " -60 " +100 | УХЛ2, | 4, 6, 7, | Защитно- | “ | 60- | 1 | IV* |
| порошковая |  | Т2, В5 | 8, 9 | декоративное |  | 100 |  |  |
| эпоксидная |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| П-ЭП-45 |  |  |  |  |  | 100- |  |  |
| марок А и Б |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| Краска | " -60 " +120 | УХЛ2, | 4, 6, 7, | То же | “ | 100- | 1 | IV* |
| порошковая |  | Т2, В5 | 8, 9 |  |  | 150 |  |  |
| эпоксидная |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| П-ЭП-177 и |  |  |  |  |  | 100- |  |  |
| П-ЭП-177 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| (ОН) марок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А и Б |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (зеленая) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Защитное и |  | 150- | 3 |  |
|  |  |  |  | электро- |  | 300 |  |  |
|  |  |  |  | изоляционное |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 150- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 500 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 300- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  |  |  |  | Защитно- |  | 70- | 1 |  |
|  |  |  |  | декоративное |  | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| Краска | " -60 " +120 | УХЛ2, | 4, 6, 7, | Защитное и | " | 150- | 3 | IV* |
| порошковая |  | Т2, В5 | 8, 9 | электро- |  | 300 |  |  |
| эпоксидная |  |  |  | изоляционное |  |  | 2 |  |
| П-ЭП-534 |  |  |  |  |  | 150- |  |  |
| марок А и Б |  |  |  | Защитное, в |  | 500 | 4 |  |
|  |  |  |  | частности для |  |  |  |  |
|  |  |  |  | магистральны |  | 300- |  |  |
|  |  |  |  | х |  | 500 |  |  |
|  |  |  |  | трубопроводо |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в |  |  |  |  |
| Краска | " -60 " +100 | УХЛ2, | 4, 6, 7, | Защитно- | " | 70- | 1 | IV* |
| порошковая |  | Т2, B5 | 8, 9 | декоративное |  | 150 |  |  |
| эпоксидная |  |  |  | , в частности |  |  | 2 |  |
| П-ЭП-219 и |  |  |  | разрешенное |  | 100- |  |  |
| П-ЭП-219 |  |  |  | для контакта |  | 200 |  |  |
| (ОН) |  |  |  | с пищевыми |  |  |  |  |
| марок А и Б |  |  |  | продуктами, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | например, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внутренней |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поверхности |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бытовых |  |  |  |  |
|  |  |  |  | холодильни- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ков и других |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электробыто- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вых приборов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Защитное и |  | 150- | 2 |  |
|  |  |  |  | электро- |  | 350 |  |  |
|  |  |  |  | изоляционное |  |  |  |  |
| Краска | " -60 " +120 | У2, Т2, | 4, 6, 7, | Защитно- | " | 70- | 1 | IV* |

| порошковая |  | В5 | 8, 9 | декоративное |  | 150 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| эпоксидная |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| П-ЭП-971 |  |  |  |  |  | 100- |  |  |
| марок А и Б |  |  |  |  |  | 200 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 150- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
|  |  |  |  | Защитное и |  | 150- | 2 |  |
|  |  |  |  | электро- |  | 500 |  |  |
|  |  |  |  | изоляционное |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 300- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| Краска | " -60 " +100 | У2 | 4, 6, | Защитно- | " | 70- | 1 | IV* |
| порошковая |  |  | 7/4, 8, | декоративное |  | 150 |  |  |
| эпоксидная |  |  | 9/1 | и электро- |  |  | 2 |  |
| П-ЭП-91 |  |  |  | изоляционное |  | 100- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| Краска | " -60 " +100 | УХЛ2, | 4, 6, 8 | Защитно- | “ | 70- | 1 | IV* |
| порошковая |  | Т2, B5 |  | декоративное |  | 150 |  |  |
| эпоксидная |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| П-ЭП-61 |  |  |  |  |  | 100- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
|  | " -60 " +100 | У2 | 4/1, 6, | Защитно- | Пневмоэлек- | 70- | 1 | IV* |
| порошковая |  |  | 7/4, | декоративное | тростатичес- | 150 |  |  |
| эпоксидная |  |  | 9/1 | с низкой | кое |  |  |  |
| П-ЭП-135 |  |  |  | отражающей | распыление, |  |  |  |
|  |  |  |  | способность | погружение |  |  |  |
|  |  |  |  | ю, электро- | в |  |  |  |
|  |  |  |  | изоляционное | псевдоожи- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | женный |  |  |  |
|  |  |  |  |  | слой с |  |  |  |
|  |  |  |  |  | применение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |
|  |  |  |  |  | электрополя |  |  |  |
| Краска | " -60 " +100 | УХЛ2, | 4, 6, 8 | Защитно- | По п.1.7.1 | 80- | 1 | IV* |
| порошковая |  | Т2, |  | декоративное |  | 150 |  |  |
| эпоксидная |  | В5 |  |  |  |  | 2 |  |
| с |  |  |  |  |  | 100- |  |  |
| металличес- |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| ким |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эффектом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П-ЭП-134 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Краска порошковая поливинил- бутиральная П-ВЛ-212 | " -20 " +40 | УХЛ4, 04 | 4, 6/1, 9 | Защитно- декоративное абразиво- стойкое | То же | 200- 500 | 2 | IV* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краска | " -60 " +100 | УХЛ2, | 4, 6, 8 | Защитно- | Пневматиче | 70- | 1 | IV* |
| порошковая |  | Т2, |  | декоративное | с- кое | 150 |  |  |
| полиэфирная |  | В5 |  |  | распыление, |  | 2 |  |
| П-ПЭ-1130у |  |  |  |  | пневмоэлек- | 100- |  |  |
|  |  |  |  |  | тростатичес- | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  | кое |  |  |  |
|  |  |  |  |  | распыление |  |  |  |
| Краска | " -60 " +60 | У2, Т2, | 4, 6/1, 7 | Защитно- | Пневматиче | 200- | 2 | V |
| порошковая |  | В5 |  | декоративное | с- кое | 400 |  |  |
| поливинил- |  |  |  |  | распыление, |  | 2 |  |
| хлоридная |  |  |  | Защитное | пневмоэлек- | 400- |  |  |
| П-ХВ-716 |  |  |  |  | тростатичес- | 600 | 4 |  |
|  |  |  |  | Защитное | кое |  |  |  |
|  |  |  |  |  | распыление, | 500- |  |  |
|  |  |  |  |  | погружение | 700 |  |  |
|  |  |  |  |  | в |  |  |  |
|  |  |  |  |  | псевдоожи- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | женный |  |  |  |
|  |  |  |  |  | слой |  |  |  |
| Порошко- | " -40 " +100 | У2 | 6, 7/3, | Защитное, | То же | 100- | 1 | IV* |
| образный |  |  | 8, 9 | антифрикци- |  | 150 |  |  |
| полиамид |  |  |  | онное |  |  | 2 |  |
| ПА-12АП |  |  |  |  |  | 150- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| Пентапласт | " -20 " +120 | У2, Т2, | 4, 6, 7, | Защитное, | По п.1.7.1 | 150- | 2, 3 | - |
| А-1, А-2, А-4 |  | В5 | 8, 9 | химически |  | 500 |  |  |
|  |  |  |  | стойкое |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 300- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |
| Фторопласт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф-2М-Д | " -40 " +75 | У2, Т2, | 4, 6, 7, | Защитное, | То же | 200- | 5 |  |
|  |  | В5 | 8, 9 | химически |  | 300 |  |  |
|  |  |  |  | стойкое, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электроизоля- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ционное, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | анти- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фрикционное, |  |  |  |  |

|  |  |  |  | антиадгезион - ное |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф-3-Б | " -195 " +125 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф-30-П | " -195 " +170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | " -190 " +250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф-40 ДП | " -100 " +170 |  |  |  |  |  |  |  |
| Компаунды | " -60 " +130 | У2, Т2, | 6, 8, 9 | Электро- | " | 150- | 2 | - |
| эпоксидные |  | В5 |  | изоляционное |  | 500 |  |  |
| порошко- |  |  |  | для пазовой и |  |  |  |  |
| образные: |  |  |  | корпусной |  |  |  |  |
|  |  |  |  | изоляции |  |  |  |  |
| ЭП-49А/1 |  |  |  |  |  | 100- | 1, 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| ЭП-49А/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭП-49Д/1 | " -60 " +150 | У2 |  | Герметизи- | Погружение | 300- | 2, 5 |  |
|  |  |  |  | рующее | в | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | намоточных | псевдоожи- |  |  |  |
|  |  |  |  | изделий и для | женный |  |  |  |
|  |  |  |  | корпусной | слой |  |  |  |
|  |  |  |  | изоляции |  |  |  |  |
| ЭП-49Д/2 |  | У2 |  | Герметизи- |  | 500- | 2, 5 |  |
|  |  |  |  | рующее |  | 5000 |  |  |
|  |  |  |  | намоточных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | изделий |  |  |  |  |
| Композиция | " -60 " +180 |  | 6, 8, 9 | Защитное | По п.1.7.1 | 200- | 1, 2 |  |
| эпоксидная |  |  |  | электро- |  | 250 |  |  |
| порошковая |  |  |  | изоляционное |  |  |  |  |
| УП-2155 |  |  |  | для |  |  |  |  |
|  |  |  |  | корпусной, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | герметизи- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | рующей и |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пазовой |  |  |  |  |
|  |  |  |  | изоляции |  |  |  |  |
| Компаунды | " -60 " +220 | У2, Т2, | 4, 6, 7, | Электро- | То же | 250- | 2 | - |

| порошко- |  | В5 | 8, 9 | изоляционное |  | 400 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| образные |  |  |  | для |  |  |  |  |
| ПДФ-4 |  |  |  | корпусной |  |  |  |  |
| ПДФ-10 |  |  |  | изоляции |  |  |  |  |
|  |  |  |  | повышенной |  |  |  |  |
|  |  |  |  | термостой- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кости |  |  |  |  |
| Композиция | " -60 " +125 | У2, Т2 | 4, 6, 8, | Электро- | " | 100- | 1, 2 |  |
| эпоксидная |  |  | 9 | изоляционное |  | 500 |  |  |
| порошковая |  |  |  | и |  |  |  |  |
| УП-2191"А" |  |  |  | водостойкое |  |  |  |  |
| УП-2191"К" |  | У2, Т2, |  | Электро- |  |  |  |  |
|  |  | В5 |  | изоляционное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для |  |  |  |  |
|  |  |  |  | герметизации |  |  |  |  |
|  |  |  |  | изделий, не |  |  |  |  |
|  |  |  |  | допускающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нагрева выше |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 °С |  |  |  |  |

__

- III класс покрытия обеспечивается при использовании порошковых материалов с дисперсностью не более 80 мкм при толщине покрытия не менее 100 мкм при условии подготовки металлических поверхностей до 1, 2 степеней очистки по ГОСТ 9.402.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное). ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ГРУНТОВОК

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

| Порошковый материал | Материал, применяемый в качестве грунтовки | Метод нанесения грунтовки по ГОСТ 9.105 | Режим сушки | Толщина грунтовочног о слоя, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полиэтилен низкого давления (ПЭНД) | Порошковая грунтовка на основе сополимеров этилена с винилацетатом (СЭВА) с | Пневматическое распыление, пневмоэлектростатическ ое распыление, погружение в псевдоожиженный слой | 180 °С 5 мин | 80-100 |

|  | содержанием винилацетатных звеньев 19-25% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Каучуки СКС-30 и СКН-18 в виде растворов в ксилоле или бутилацетате | Любой | Естественная сушка | 30-50 |
| Краска порошковая поливинилхлоридн ая П-ХВ-716 | Порошковая грунтовка П-ХВ-0111 | Погружение в псевдоожиженный слой нагретого до 250-270 °С изделия | Последующий слой порошкового материала наносят без промежуточного формирования грунтовочного покрытия |  |
|  | Грунтовка КЧ-0189 | Любой | Предварительны й нагрев загрунтованного изделия до 230-250 °С не более 5 мин | 30-50 |
|  | Порошковая грунтовка на основе СЭВА | Пневматическое распыление, пневмоэлектростатическ ое распыление, погружение в псевдоожиженный слой | 180 °С 5 мин | 80-100 |
| Порошкообразный полиамид ПА-12АП | Лак ЭБС-Л | Любой | 80 °С 10 мин | 10-20 |
| Пентапласт | Каучуки СКС-30 и СКН-18 в виде 5% раствора в толуоле | То же | Естественная сушка | 30-50 |
|  | Пентапласт в виде 5-10% раствора в циклогексаноне | Любой | То же | 10-30 |
|  | Грунтовка на основе эпоксиолигомеров следующего |  | " | 30-50 |

состава, весовые части:

эпоксидная смола ЭД-20-100,

полиэтиленполиам ин - 11,

дибутилфталат - 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (справочное). ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОКРАШИВАНИЯ ПОРОШКОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

- Метод пневматического распыления - порошковый материал в дозированном количестве равномерно подается в виде порошковой аэродисперсии на предварительно нагретое изделие.

К методу пневматического распыления относятся также газопламенное, струйное и плазменное распыление.

- Метод пневмоэлектростатического распыления - заряженный порошковый материал в дозированном количестве равномерно подается в виде порошковой аэродисперсии на холодное или нагретое изделие.

Заряд частиц порошкового материала может осуществляться как от источника высокого напряжения, так и с использованием трибоэлектрического эффекта, при этом зарядка порошка осуществляется за счет трения при контакте дисперсных частиц порошка между собой и с трибоэлектризующими элементами поверхности в распыляющих устройствах и при пневмотранспортировке порошковой аэродисперсии.

- Погружение в псевдоожиженный слой - нагретое изделие погружают в порошковую аэродисперсию, при этом температура нагрева изделия должна быть выше температуры вязкого течения порошкового материала. Псевдоожиженный слой может создаваться вихревым, вибровихревым, вибрационным способами.

- Погружение (или без погружения) в псевдоожиженный слой с применением электрополя - холодное или нагретое заземленное изделие погружают в псевдоожиженный слой или размещают над поверхностью псевдоожиженного слоя, внутри которого установлены электроды, соединенные с источником высокого напряжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (справочное). КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ ПО СЛОЖНОСТИ И РАЗМЕРАМ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочное

| Форма изделия | Характеристика изделия | Наибольший размер изделия, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Особо мелкие | Мелкие | Средние | Крупные |
| Простая | Плоские и объемные обтекаемой формы с плавной небольшой кривизной, без перегородок и углублений | До 300 | От 300 до 630 | От 630 до 1600 | От 1600 до 4000 |
| Средняя | Плоские и объемные с углублениями, выступами, отбортовками, ребрами, отверстиями |  |  |  |  |
| Сложная | Плоские и объемные с пересекающимися плоскостями, пазами, приливами и другими углублениями и выступами |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (рекомендуемое). РЕЖИМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Рекомендуемое

| Наименование материала, марка | Температура предвари- тельного нагрева изделия, °С | Темпе- ратура форми- рования покрытия, °С | Числ о слоев | Время формирования промежуточно го слоя, мин | Время форми- рования последнег о слоя, мин | Условия охлаждени я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полиэтилен НД | 220-280 | 200-250 |  |  | 20-10 | На воздухе |
| Полиэтилен ВД | 220-280 | 170-240 | 1-3 | 5-2 | 20-10 | То же |
| Эпоксидные краски: |  |  |  |  |  |  |
| П-ЭП-45 | 180-230 | 180, 200 | 1 |  | 30, 20 | " |
| П-ЭП-177 (зеленая) | 180-230 | 180, 200 | 1-2 | 10-5 | 60, 30 | " |
| П-ЭП-534 | 180-250 | 180, 200 | 1-2 | 10-5 | 60, 30 | " |
| П-ЭП-219 | 180-230 | 180, 200 | 1-2 | 10-5 | 60, 30 | " |

| П-ЭП-971 | 180-250 | 200, 230 | 1-2 | 10-5 | 20, 10 | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П-ЭП-91 | 120-200 | 120, 180 |  |  | 70, 15 | " |
| П-ЭП-61 | 180-230 | 180, 200 | 1 |  | 60, 30 | " |
| П-ЭП-135 |  | 180 | 1 |  | 30 | " |
| П-ЭП-134 | 180-220 | 180 | 1 |  | 30 | " |
| Поливинилбутираль ная краска П-ВЛ-212 | 210-270 | 200-260 | 1-2 | 5-2 | 5-3 | " |
| Полиэфирная краска |  |  |  |  |  |  |
| П-ПЭ-1130У | 180-230 | 180, 200 | 1 |  | 60, 30 | " |
| Поливинилхлоридна я краска П-ХВ-716 | 240-280 | 230-260 |  |  | 4-2 | В воде |
| Полиамид ПА-12АП | 200-280 | 200-250 | 1-2 | 6-4 | 10-4 | На воздухе, минеральн ое масло 80-90 °С |
| Пентапласт А-1, А-2, А-4 | 200-300 термообработка последнего слоя: | 200-250 | 2-3 | 15-5 | 30-20 | В воде |
|  | для эластичных | 135-145 |  |  | 25 | " |
|  | жестких, прочных | 110-130 |  |  | 60 | " |
|  | антифрикционн ых | 150-170 |  |  | 40-25 | " |
| Фторопласты: |  |  |  |  |  |  |
| Ф-2М-Д | 220-320 | 250-270 | 3-5 | 10-5 | 60-30 | " |
| Ф-3-Б | 240-300 | 270-280 | 3-5 | 20-10 | 60-30 | " |
| Ф-30-П | 230-300 | 260-280 | 3-5 |  | 180-150 | На воздухе |

| Ф-4МБП | 320-350 | 260-320 | 2-5 | 30-20 | 120-40 | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф-40ДП | 280-350 | 260-330 | 3-5 | 30-20 | 180-20 | В воде |
| Эпоксидные компаунды: |  | Режим ступенчаты й |  |  |  |  |
| ЭП-49А/1, ЭП-49А/2 | 170-190 | 170, 200 |  | 20-10 | 120, 180 | На воздухе |
| ЭП-49Д/1 | 150-190 | 150 | 2-4 | 20-10 | 360 | " |
| ЭП-49Д/2 | 150-190 | 145 | 2-5 | 20-10 | 600 | " |
| Компаунды |  | Режим ступенчаты й |  |  |  |  |
| ПДФ-10, ПДФ-4 | 170-190 | 180, 200, 250 | 1-2 | 20-10 | 120, 120, 360 | " |
| Композиция УП- 2155; | 150-250 |  |  |  |  | " |
| дополнительно для пазовой изоляции |  | 180 |  |  | 60 | " |
| Композиции УП-2191 "А", УП-2191 "К" | 100-120 | 80-120 | 1-2 | 20-10 | 600-60 | На воздухе |

Примечание. При окрашивании холодных деталей началом формирования покрытия следует считать начало оплавления порошкового материала.

Допускаются другие режимы формирования при условии обеспечения заданных свойств покрытия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (рекомендуемое). ПАРАМЕТРЫ ОКРАШИВАНИЯ ПОРОШКОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Рекомендуемое

| Параметр | Значение для метода окрашивания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пневма- тическое | Пневмоэлектростатическое распыление на нагретое или | Погружение в | Погружение в псевдоожи- |

|  | распыление на нагретое изделие | холодное изделие |  | псевдоожи- женный слой нагретого изделия | женный слой нагретого или холодного изделия с применением электрополя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с автономным источником высокого напряжения | с трибоэлек- тризацией частиц |  |  |
| Толщина одного слоя покрытия, мкм, не более | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 0,1-0,6 | 0,1-0,6 | 0,1-0,6 | 0,01-0,03 | 0,01-0,03 |
| Расстояние до окрашиваемого изделия, мм, не более | 400 | 400 | 400 |  |  |
| Напряжение, подаваемое на распылитель (электрод), кВ, не более | - | 80 | - | - | 80 |
| Время окрашивания, с, не более | - | - | - | 5 | 10 |
| Скорость погружения изделий, м/с |  |  |  | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 |
| Скорость изъятия изделий, м/с |  |  |  | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 |
| Расход материала через сопло, г/мин, не более | 500 | 400 | 200 |  | - |
| Температура изделия, °С, не более | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 |
| Ток утечки с одного распылителя, мкА, не более | - | 100 | - | - | - |
| Давление воздуха на формирование факела, | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,4 |  |  |

| МПа |  |  |  | 0,01-0,03 | 0,01-0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление воздуха на подачу порошкового материала, МПа | 0,04-0,12 | 0,04-0,12 | 0,04-0,08 |  |  |
| Давление воздуха для создания псевдоожиженного слоя, МПа | 0,01-0,03 | 0,01-0,03 | 0,01-0,03 |  |  |

Примечание. Для П-ХВ-716 толщина одного слоя покрытия - до 700 мкм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (справочное). ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Справочное

| Наименование оборудования | Техническая характеристика | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Комплектная линия для окрашивания порошковыми полимерными материалами пневмоэлектростатическим cпособом ХБ 001100.00.00.00 | Производительность, м /ч - 180; габариты окрашиваемых изделий, мм - 630х1000х1000 | Пневмоэлектростатическое распыление на холодное изделие |
| Камера ручного распыления ПП 357.00.00.00 ПС | Производительность, м /ч - 2,5; | То же |
|  | габариты окрашиваемых изделий, мм - 600х600х600 |  |
| Комплектная линия нанесения порошковых полимерных материалов Г 5369.000 | Производительность, м /ч - 80-160; | " |
|  | габариты окрашиваемых изделий, мм - 630х630х1000 |  |
| Установка нанесения порошковых полимерных материалов ручная 29304985006 | Производительность, кг/ч - 0,6; | " |
|  | габариты окрашиваемых изделий, мм - 500x500x500 |  |
| Установка для окрашивания порошковыми | Производительность при толщине покрытия 80 мкм, | " |

| полимерными материалами "Уран- 100" | м /ч - 40; |  |
| --- | --- | --- |
|  | габариты окрашиваемых изделий, мм - 400х400х400; |  |
|  | температура в камере полимеризации, °С - 230 |  |
| Установка для окрашивания порошковыми полимерными материалами "Уран-600" | Производительность при толщине покрытия 80 мкм, м /ч - 40; | " |
|  | габариты окрашиваемых изделий, мм - 600x600x600; |  |
|  | температура в камере полимеризации, °С - 230 |  |
| Комплектная линия для окрашивания порошковыми полимерными материалами 1128.00.000 | Производительность при толщине покрытия 250-300 мкм, м /ч - не более 60; | Пневмоэлектростатическое распыление на нагретое изделие |
|  | габариты окрашиваемых изделий, мм - 350x280x350 |  |
| Аппарат для зарядки порошка | Производительность, кг/ч - 5; емкость питания, кг - 8; | Пневмоэлектростатическое распыление на холодное или нагретое изделие |
|  | напряжение на распылителе, кВ - не более 60 |  |
| Малогабаритная линия для нанесения порошковых полимерных покрытий ХБ 01.0004.00.00.00 | Производительность при толщине покрытия 80±10 мкм, м /ч - 80-150; | Пневмоэлектростатическое распыление на холодное изделие |
|  | габариты окрашиваемых изделий, мм - 400х400х800; |  |
|  | скорость конвейера, м/мин - 0,5-2,3; |  |
|  | время смены цвета порошкового полимерного материала, ч - 2-2,5 |  |
| Агрегат компаундирования конденсаторов 08СПП-10000-013 | Производительность, кассет/ч - не менее 450; | - |
|  | габариты окрашиваемых изделий, мм, - не более 10х20х15 |  |
| Установка типа УЭИП-1 | Производительность, м /ч - 100-200; | Погружение в псевдоожиженный слой с применением электрополя |

|  | высота изделий, мм, - не более 100 |  |
| --- | --- | --- |
| Установка для нанесения порошковых полимерных материалов на трубы пневмоэлектростатаческим способом, черт. УралНИТИ 1592.00 | Производительность при толщине покрытия 450 мкм, м /ч - 340; | Пневмоэлектростатическое распыление на нагретое изделие |
|  | диаметр окрашиваемых труб, мм - 820-1420; |  |
|  | коэффициент осаждения, % - 90 |  |
| Установка псевдоожижения Г 5463.000 | Производительность установки, кг/ч - 150; | Сбор, межоперационное хранение, подготовка к распылению и подаче порошкового полимерного материала |
|  | габаритные размеры, мм - 1800x1750x1700 |  |
| Установка электростатического напыления порошковых полимерных материалов "Заряд-2" ГГМЗ.279.002 | Источник питания - сеть переменного тока; | Пневмоэлектростатическое распыление со встроенным источником напряжения |
|  | напряжение, В - 220; |  |
|  | частота, Гц - 50; |  |
|  | напряжение, подаваемое на распылитель, В - 10; |  |
|  | выходное напряжение на распылителе, кВ - 30-65; |  |
|  | рабочий ток на распылителе, мкА - до 100; |  |
| Установка для улавливания порошковых полимерных материалов ДМК 2.966.000 | Производительность, м /ч - 80; |  |
|  | улавливание неосажденного порошка, % - 98; |  |
|  | габариты окрашиваемых изделий, мм - 508х500х500 |  |
| Механизированная конвейерная линия нанесения порошковых полимерных покрытий | Транспортный проем, мм, - 450х550; | Пневмоэлектростатическое распыление на нагретое изделие |
|  | скорость конвейера, м/мин, - 0,4-1,2; |  |
|  | производительность по окрашиваемой поверхности, м /ч - 30-60 |  |
| Автоматизированная установка нанесения порошкового полимерного покрытия ПИЖМ 441532.002 | Производительность, шт./ч - 300; | Погружение в псевдоожиженный слой |

|  | загрузка изделий в кассетах - 5 шт.; |  |
| --- | --- | --- |
|  | размеры обрабатываемых изделий, мм - 30х24х8; 30х48х8; 60х24х8 |  |
| Установка "Триб-1" 293.04.985.006 | Давление подаваемого воздуха, МПа - 0,1-0,3; | Пневмоэлектростатическое распыление с трибозарядом |
|  | масса порошка, засыпаемого в бак-питатель, кг - не более 4; |  |
|  | размеры рабочего проема камеры, мм, 800х900; |  |
|  | габаритные размеры, мм - 1570х1270х2325 |  |
| Установка ручного напыления Г 5371.000, Г 5371.000-01 | Производительность, кг/ч - 812; | Пневмоэлектростатическое распыление с тризарядом* |
| * Текст соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС". |  |  |
|  | габариты окрашиваемых изделий, мм - 630х630х1000, 630х630х1600 |  |
| Установка для окрашивания порошковыми полимерными материалами "Импульс 125" | Производительность, м /ч - 15; | Пневмоэлектростатическое распыление на холодное изделие |
|  | габариты подвески, мм - 750x600; |  |
|  | скорость конвейера, м/мин - 0,83 |  |
| Установка для нанесения порошковых полимерных материалов ГГ-2469 | Производительность деталей/ч - 50-60; | Погружение в псевдоожиженный слой |
|  | габаритные размеры установки без пульта управления, мм - 800х970х2700 |  |
| Вибровихревая установка ПП 258.00.000 | Габаритные размеры, мм - длина - 2500, | То же |
|  | ширина - 1100, |  |
|  | высота - 2400 |  |
| Камера нагрева ПЛ 320.011.00.00.00 | Типоразмер окрашиваемого изделия, мм - 630х630х630; температура, °С - 180-210 | Формирование покрытий и предварительный нагрев |
| Камера сушки и оплавления | Температура в камере, | Предварительный нагрев и |

| ПП 350.00.00 | регулируемая, °С - 190-210; габаритные размеры, мм - 8100х1800х4000 | формирование покрытий |
| --- | --- | --- |
| Шкаф сушильный КШ-1 ГГ-2006 | Максимальная температура сушки, °С - 200; габаритные размеры шкафа, мм - 2235х1150х2750 | Формирование покрытий |
| Пылесос промышленный электрический ПП 125/125 | ТУ 22-4129 |  |
| Печь оплавительная черт.258.046.00.00.00 | Температура, °С - 180-230; размеры транспортных проемов, мм: | То же |
|  | ширина - 400, |  |
|  | высота - 800 |  |
| Установка аэрационная черт.Г 5555.000 | Габаритные размеры очищаемого изделия, мм: | Удаление порошка с поверхности деталей |
|  | длина - 630, |  |
|  | ширина - 630, |  |
|  | высота - 1600 |  |
|  | Расход сжатого воздуха с точкой росы не выше минус 10 °С, приведенного к нормальным условиям, м /ч - 30-40; масса, кг - 4400 |  |
| Установка осушки порошка | Производительность установки, кг/ч - 80 | Осушка порошковых полимерных красок методом псевдоожижения сжатым воздухом |
|  | Время осушки, ч - 2-3 |  |
|  | Количество порошка в сборнике, кг - 240 |  |
|  | Общий расход сухого сжатого воздуха, м /ч - 110- 140 |  |
| Пылесос эжекционный ЭП-100 | Производительность, м /ч, не менее - 100 | Очистка вертикальных, горизонтальных и наклонных поверхностей оборудования от осевшей порошковой пыли |
|  | Габаритные размеры, мм: |  |

| Установка для нанесения пазовой и торцевой изоляции магнитопроводов сложной конфигурации типа УПТМ | длина - 1100 | Погружение в псевдоожиженный слой (вибровихревой) с применением электрополя |
| --- | --- | --- |
|  | высота - 880 |  |
|  | ширина - 540 |  |
|  | масса, кг - 50 |  |
|  | Производительность, шт./ч - 12 |  |
|  | Габаритные размеры камеры, мм: |  |
|  | высота - 250 |  |
|  | диаметр - 200 |  |
|  | напряжение питания, В - 380 |  |
|  | напряжение, регулируемое, кВ - 5-50 |  |
|  | давление в пневмосети, МПа - 0,4 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 (справочное). ОСНОВНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПОКРЫТИЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Справочное

| Дефект | Причина образования | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Включения | Наличие крупнодисперсной фракции порошкового материала | Просеять материал или заменить его |
| Шагрень | Низкая температура формирования, недостаточное время формирования, повышенное давление воздуха на распыление, повышенное напряжение, время окрашивания | Повысить температуру формирования, увеличить время формирования, отрегулировать параметры окрашивания |
| Отсутствие покрытия на отдельных участках | Не налажен технологический процесс (при пневмоэлектростатическом распылении - повышенное напряжение) | Отрегулировать параметры технологического процесса (понизить напряжение) |
| Недостаточная толщина покрытия | Не выдержан температурный режим предварительного нагрева, нарушен технологический режим окрашивания | Отрегулировать параметры технологического процесса |
| Пузыри | Нанесение утолщенного слоя покрытия | Отрегулировать параметры окрашивания |

| Поры | Газовыделение из литых изделий, повышенная влажность порошкового материала, нарушены режимы окрашивания, несоответствие сжатого воздуха требованиям ГОСТ 9.010 | Отрегулировать параметры технологического процесса, проверить качество сжатого воздуха |
| --- | --- | --- |
| Кратеры | Несоответствие материала требованиям НТД | Заменить материал, отрегулировать параметры технологического процесса |
| Потеки | Несоответствие порошкового материала требованиям НТД, нанесение утолщенного слоя, повышенная температура формирования | Заменить материал, отрегулировать параметры окрашивания, снизить температуру формирования |
| Изменение цвета | Повышенная температура предварительного нагрева изделий или формирования покрытия, повышенное время формирования | Отрегулировать температурный режим, установить автоматический контроль |
| Неудовлетворительная адгезия покрытия | Некачественная подготовка поверхности, несоблюдение технологических режимов формирования покрытия | Отрегулировать параметры технологического процесса |
| Трещины | Низкая температура формирования, недостаточное время формирования | Отрегулировать температурный режим формирования, увеличить время формирования |
| Дефекты скрытые (в том числе раковины газовые) | Нарушение технологического режима окрашивания, несоответствие порошкового материала требованиям НТД | Отрегулировать технологический процесс, заменить материал |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (справочное). ХИМИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОРОШКОВОГО ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Справочное

| Материал покрытия | Состав для удаления покрытия |
| --- | --- |
| Полиэтилен | Декалин |
| Пентапласт | Декалин |
| Эпоксидные краски, композиции, компаунды | 50%-ный раствор щелочи с трихлорэтиленом в соотношении 1:1 с последующим кипячением в воде; |

|  | 20%-ный раствор фенола; расплав солей и едкого натра при 400 °С; смывка АС-1 |
| --- | --- |
| Поливинилбутиральная краска П-ВЛ-212 | Растворитель 647, 646, пропиловый или бутиловый спирт |
| Полиэфирная краска П-ПЭ-1130у | 20%-ный раствор фенола |
| Полиамид ПА-12АП | 20%-ный раствор фенола |
| Поливинилхлоридная краска П-ХВ-716 | Растворитель 647 |
| Фторопласты | Расплав едкого натра, едкого калия или их смеси в любом соотношении при 400 °С |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 (справочное). ВОЗМОЖНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ КОЛИЧЕСТВА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПРИ ОТВЕРЖДЕНИИ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Справочное

| Наимен ование | Предел ьно допусти тимая концент рация, мг/м | Кл асс оп ас- но ст и | Количество вредного вещества, выделяющегося из 1 кг порошкового материала, мг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П- Э П- 45 | П - Э П - 1 7 7 | П- Э П- 53 4 | П - Э П - 2 1 9 | П- Э П- 97 1 | П - Э П - 9 1 | П - Э П - 6 1 | П- Э П- 13 5 | П - Э П - 1 3 4 | П - В Л - 2 1 2 | П- ПЭ - 113 0У | П - Х В - 7 1 6 | Пента пласт | Ф- 30 П | Ф- 4М БП | Ф- 4 О Д П | ПЭ НД |
| Альдеги | 5,0 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2, | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| д |  |  |  | 9, |  |  |  |  |  |  | 3 | 8, |  |  |  |  |  |  |  |
| масляны |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аммиак | 20,0 | 4 | 51, | - | 46, | - | 23 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3 |  | 9 |  | 2,8 |  | 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ацетила цетон | данных |  | - | - | - | - | - | - | - | 21 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ацетон | 200,0 | 4 | 11 5,2 | - | - | - | - | - | 7 4, 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бутанол | 10,0 | 3 | - | - | 11, 2 | 1 3, 6 | - | - | - | 26, 2 | 9, 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бутилак рилат | 10,0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51, 8 | - | - | - | - | - | - |
| Водород хлорист ый | 5,0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1830 | - | - | - | - |
| Водород фторист ый | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7, 5 | 0,5 | 2, 6 | - |
| Диметил - терефта лат | 0,1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46, 0 | - | - | - | - | - | - |
| Дифени лол- пропан | 5,0 | 3 | - | - | - | - | - | 4 9, 0 | - | 9,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диэтиле н- гликоль | 10,0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41, 0 | - | - | - | - | - | - |
| Кислота акрилов ая | 4,0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12, 0 | - | - | - | - | - | - |
| Окись углерод а | 20,0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 464 | 14 94 | 250 | 52 5 | - |
| Орто- толуиди н | 3,0 | 3 | - | - | - | - | - | 5 4, 8 | - | - | 2, 2 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толуол | 50,0 | 3 | - | - | 5,5 | 5, 1 | 3,4 | - | - | 3,7 | 4, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фенол | 0,3 | 2 | - | 5, 2 | 2,7 | 2, 7 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фосген | 0,5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 986 | - | - | - | - |
| Формал ьдегид | 0,5 | 2 | - | 8, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,7 | 44 57 | 0,6 | 1, 6 | - |
| Эпихлор гидрин | 1,0 | 2 | 38, 2 | 1 5 0 | 14 1,8 | 3 1, 7 | 57, 0 | 4 4, 5 | 5, 7 6 | - | 1, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Этиленг ликоль | 5,0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5, 7 6 | - | - | - | 25, 9 | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диоктил фталат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 5, 6 | - | - | - | - | - |
| ПДК пыли, мг/м | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 1, 0 | - | - | - | - | - | 6, 0 | - | 10 ,0 | 10, 0 | 10 ,0 | 10, 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 (справочное). ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ ПОРОШКОВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Справочное

| Наименование, марка порошкового материала | Нижний концентрационный предел воспламенения, г/м | Температура воспламенения, °С | Температура самовоспламенения, °С | Группа горючести |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полиэтилен НД | 36-42 | 280 | 340-352 |  |
| Полиэтилен ВД | 45 | 245 | 435 | То же |
| Эпоксидные краски: |  |  |  |  |
| П-ЭП-45 | 36 | 375 | 475 | " |
| П-ЭП-177 | 20 | 325 | 415 | " |
| П-ЭП-534 | 30,4 | 385 | 515 | " |
| П-ЭП-219 | 20 | 290 | 475 | " |
| П-ЭП-971 |  | 375 | 465 | " |
| П-ЭП-91 | - |  | 525 | " |
| П-ЭП-61 | 25 | 360 | 440 | " |
| П-ЭП-135 | 20 |  | - | " |
| П-ЭП-134 |  | 310 | 430 | " |

| Поливинилбутиральная краска П-ВЛ-212 | 25,5 | - | 325 | " |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полиэфирная краска П-ПЭ-1130У | 35 | 316 | 396 | " |
| Поливинилхлоридная краска П-ХВ-716 | 100 | 215 |  | " |
| Полиамид ПА-12АП | 25 | 395 | 410 | " |
| Пентапласт (А-1, А-2, А-4) | 225 | 335 | 425 | " |
| Фторопласты: |  |  |  |  |
| Ф-2М-Д | 340 |  | 595 | Трудногорючие |
| Ф-3-Б |  |  |  | Негорючие |
| Ф-30-П | 373,5 |  | 581 | Трудногорючие |
| Ф-4МБП |  |  |  | Негорючие |
| Ф-40ДН |  |  |  | Трудногорючие |
| Компаунды эпоксидные: |  |  |  |  |
| ЭП-49А/1 | 55,3 |  |  | Горючие |
| ЭП-49А/2 | 33,6 |  |  | " |
| ЭП-49Д/1, ЭП-49Д/2 | 33,6 |  |  | " |
| Компаунды ПДФ-10, ПДФ-4 |  |  |  | " |
| Композиции эпоксидные: |  |  |  |  |
| УП-2155 |  |  |  |  |
| УП-2191 "А" |  |  |  |  |
| УП-2191 "К" | 36,9 |  | 470 | " |

| УП-2191 "Т" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание. При взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами порошковые материалы не способны взрываться и гореть.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 (рекомендуемое). ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Рекомендуемое

| Наименование и марка прибора | Назначение прибора |
| --- | --- |
| Толщиномеры МТ-41НЦ (ТУ 25-06.2500), ВТ-10НЦ (ТУ 25-06.2501), ВT-30H (ТУ 25-06.1688) | Определение толщины покрытий |
| Толщиномеры 4ПКТ, пробки и калибры | Определение толщины пазовой изоляции |
| Прибор У-2М (ТУ 6-10-16-84) | Определение прочности при ударе по ГОСТ 4765 |
| Прибор микротвердости ПМТ-3 | Определение твердости покрытия поГОСТ 16838 |
| Маятниковый прибор 2124 ТМ | Измерение твердости покрытий поГОСТ 5233 |
| Шкала гибкости ШГ-2 (ТУ 6-10-1948) | Определение эластичности по ГОСТ 6806 |
| Манометры по ГОСТ 2405 | Измерение рабочего давления сжатого воздуха |
| Линейки измерительные металлические поГОСТ 427 с пределом измерения до 1000 мм | Измерение расстояния до окрашиваемого изделия |
| Вольтметр, класс точности 1,5 пo ГОСТ 8711с пределом измерения до 250 В | Измерение напряжения |
| Киловольтметры, класс точности 1,5 по ГОСТ 8711, пределы измерения до 75 кВ | То же |
| Секундомеры механические по ТУ 25-18.19.0021 | Измерение времени окрашивания |
| Термометры стеклянные технические поГОСТ 28498 с ценой деления не более 2 °C | Измерение температуры |
| Штангенциркуль по ГОСТ 166 |  |
| Фотоэлектрический блескомер ФБ-2 | Измерение блеска по ГОСТ 896 |
| Промышленные пирометры излучения поГОСТ 28243 с пределом измерения до 400 °С | Измерение температуры нагрева |
| Весы настольные циферблатные по ГОСТ 29329 | Определение расхода материала |
| Микроамперметры, класс точности 1,5 поГОСТ 8711, пределы измерения до 200 мкА | Измерение силы тока |
| Мост постоянного тока МО-62 (ТУ 25-04-118) | Контроль заземления |
| Мегометр М 1101М (ТУ 25004-2131) | Определение сопротивления изоляции электрооборудования |

| Тераомметр Е 6-13А | Определение удельного объемного сопротивления |
| --- | --- |
| Микрометр МКО-25 | Определение толщины пленки |
| Дефектоскоп (ТУ 22-4129) | Определение сплошности покрытия |
| Дефектоскоп электроконтактный ЛКД-1М (ТУ 25- 06.1665) | Определение сплошности покрытия |
| Весы лабораторные технические ВЛТ-1000 (ТУ 25- 06-385) | Определение расхода материала |

Примечание. Допускается примененять другие средства измерения, обеспечивающие заданную погрешность.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 (справочное). ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Справочное

| Наименование | Обозначение стандарта или технических условий |
| --- | --- |
| Бутиловый спирт | ГОСТ 5208 |
| Грунтовка КЧ-0189 | ТУ 6-10-1688 |
| Декалин | ТУ 6-11-59 |
| Дибутилфталат | ГОСТ 8728 |
| Едкий натр | ГОСТ 2263 |
| Едкое кали | ГОСТ 9285 |
| Компаунды эпоксидные порошкообразные ЭП-49А/1, ЭП-49А/2, ЭП-49Д/1, ЭП-49Д/2 | ТУ 6-05-1420 |
| Компаунды порошкообразные ПДФ-4, ПДФ-10 | ОАЮ.504.004 ТУ |
| Композиция эпоксидная порошковая УП-2155 | ТУ 6-05-241-26 |
| Краска порошковая эпоксидная П-ЭП-45 марок А и Б, серая | ТУ 6-10-1752 |
| Краска порошковая эпоксидная П-ЭП-177 марок А и Б, зеленая | ТУ 6-10-1575 |

| Краска порошковая эпоксидная П-ЭП-534 марок А и Б, серая | ТУ 6-10-1890 |
| --- | --- |
| Краска порошковая эпоксидная П-ЭП-219 и П-ЭП-219 (ОН) марок А и Б, белая | ТУ 6-10-1597 |
| Краска порошковая эпоксидная П-ЭП-971 марок А и Б, серая | ТУ 6-10-1604 |
| Краска порошковая эпоксидная П-ЭП-91 различных цветов | ТУ 6-10-100-171 |
| Краска порошковая эпоксидная П-ЭП-61 различных цветов | ТУ 6-10-11-306-6 |
| Краска порошковая эпоксидная П-ЭП-135 различных цветов | ТУ 6-10-100-113 |
| Краска порошковая эпоксидная с металлическим эффектом П-ЭП-134, серая | ТУ 6-10-1954 |
| Краска порошковая поливинилбутиральная П-ВЛ-212 различных цветов | ТУ 6-10-855 |
| Краска порошковая полиэфирная П-ПЭ-1130У черная | ТУ 6-10-1914 |
| Краска порошковая поливинилхлоридная П-ХВ-716 различных цветов | ТУ 6-10-1706 |
| Композиция эпоксидная порошковая |  |
| УП-2191 "А" | ТУ 6-05-241-450 |
| УП-2191 "К" | ТУ 6-05-241-85 |
| Лак ЭБС-Л | ТУ 6-05-211-1329 |
| Пентапласт А-1, А-2, А-4 | ТУ 6-05-1422 |
| Порошкообразный полиамид ПА-12АП | ТУ 6-05-211-1429 |
| Порошковая грунтовка на основе сополимеров этилена с винилацетатом (СЭВА) |  |
| Полиэтиленполиамин марки А или отвердитель АФ-2 | ТУ 6-02-594 ТУ 6-05-1663 |
| Полиэфиракрилат МГФ-9 | ТУ 6-01-450 |
| Полиэтилен низкого давления (ПЭНД) 20608-012, 20708-016, 20808-024, 20908-040, 21008-075 | ГОСТ 16338 |

| Полиэтилен высокого давления (ПЭВД) 16803-070 | ГОСТ 16337 |
| --- | --- |
| Порошковая грунтовка П-ХВ-0111 | ТУ 6-10-7606 |
| Пропиловый спирт | - |
| Растворитель 646, 647 | ГОСТ 18188 |
| Смывка АС-1 | - |
| Трихлорэтилен | ГОСТ 9976 |
| Фенол | ТУ 6-09-5303 |
| Фторопласты: Ф-3-Б | ГОСТ 13744 |
| Ф-2М-Д | ТУ 6-05-1781 |
| Ф-30-П | ТУ 6-05-1706 |
| Ф-4МБП | ТУ 6-05-041-581 |
| Ф-40ДП | ТУ 6-05-1706 |
| Эпоксидная смола ЭД-20 | ГОСТ 10587* |

__

- На территории Российской Федерации действует ГОСТ 10587-84.

Текст документа сверен по:

официальное издание

Лакокрасочные и органические покрытия. Защита от коррозии: Сб. Стандартов. - М.: Стандартинформ, 2006